# РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГРУНТА

Образец № 1

д. Райсеменовское

Объект: д. Райсеменовское

№ выработки: 1

Глубина отбора образца, м: 0,0 – 3,0

Тип грунта:

Отношение грунта и воды 1:5

Содержание компонентов на 100 г абсолютно сухого грунта

| Анионы | мг | мг-экв | % |  | Катионы | мг | мг-экв | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCO3 | 46,33 | 0,76 | 0,05 |  | Ca | 19,01 | 0,95 | 0,02 |
| Cl | 7,11 | 0,20 | 0,01 |  | Mg | 1,21 | 0,10 | 0,00 |
| SO4 | 23,19 | 0,48 | 0,02 |  | Fe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NO3 | 0,91 | 0,01 | 0,00 |  | Na+K | 9,20 | 0,40 | 0,01 |
| CO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сумма ионов, % | 0,11 |  | Средняя плотность катодн. тока, А/м2 (лаб) | 0,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухой остаток (по сумме ионов), % | 0,08 |  | Удельное эл. сопротивление, Ом*м (лаб) | 21,0 |
| Сухой остаток (выпариванием), % |  |  |  |  |
| Гумус, % | 0,01 |  |  |  |
| pH |  |  |  |  |

| Грунт по степени засоления |  | Наименование типа засоления |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 25100-95 |  |  | СНИП 2.05.02-85 |  |
| СНИП 2.05.02-85 |  |  |  |  |

Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-2005

|  | Свинец | Алюминий | Углеродистая сталь |
| --- | --- | --- | --- |
| Гумус | низкая |  |  |
| Нитрат-ион | средняя |  |  |
| Водородный показатель |  |  |  |
| Хлор-ион |  | высокая |  |
| Ион железа |  | низкая |  |
| Средняя плотность катодн. тока (лаб) |  |  | низкая |
| Удельное эл. сопротивление (лаб) |  |  | средняя |
| Наихудший показатель | средняя | высокая | средняя |

Степень агрессивности по СНиП 2.03.11-85

|  | W4 | W6 | W8 |
| --- | --- | --- | --- |
| К бетонам | Портландцемент | нет | нет | нет |
|  | Шлакопорт-цемент | нет | нет | нет |
|  | Сульфатостойкие | нет | нет | нет |
| К ж/б конструкциям | нет |

# РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГРУНТА

Образец № 2

д. Райсеменовское

Объект: д. Райсеменовское

№ выработки: 2

Глубина отбора образца, м: 0,0 – 3,0

Тип грунта:

Отношение грунта и воды 1:5

Содержание компонентов на 100 г абсолютно сухого грунта

| Анионы | мг | мг-экв | % |  | Катионы | мг | мг-экв | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCO3 | 40,10 | 0,66 | 0,04 |  | Ca | 17,00 | 0,85 | 0,02 |
| Cl | 8,12 | 0,23 | 0,01 |  | Mg | 1,61 | 0,13 | 0,00 |
| SO4 | 21,20 | 0,44 | 0,02 |  | Fe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NO3 | 0,68 | 0,01 | 0,00 |  | Na+K | 8,28 | 0,36 | 0,01 |
| CO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сумма ионов, % | 0,10 |  | Средняя плотность катодн. тока, А/м2 (лаб) | 0,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухой остаток (по сумме ионов), % | 0,08 |  | Удельное эл. сопротивление, Ом*м (лаб) | 25,0 |
| Сухой остаток (выпариванием), % |  |  |  |  |
| Гумус, % | 0,01 |  |  |  |
| pH | 7,1 |  |  |  |

| Грунт по степени засоления |  | Наименование типа засоления |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 25100-95 |  |  | СНИП 2.05.02-85 |  |
| СНИП 2.05.02-85 |  |  |  |  |

Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-2005

|  | Свинец | Алюминий | Углеродистая сталь |
| --- | --- | --- | --- |
| Гумус | низкая |  |  |
| Нитрат-ион | средняя |  |  |
| Водородный показатель | низкая | низкая |  |
| Хлор-ион |  | высокая |  |
| Ион железа |  | низкая |  |
| Средняя плотность катодн. тока (лаб) |  |  | низкая |
| Удельное эл. сопротивление (лаб) |  |  | средняя |
| Наихудший показатель | средняя | высокая | средняя |

Степень агрессивности по СНиП 2.03.11-85

|  | W4 | W6 | W8 |
| --- | --- | --- | --- |
| К бетонам | Портландцемент | нет | нет | нет |
|  | Шлакопорт-цемент | нет | нет | нет |
|  | Сульфатостойкие | нет | нет | нет |
| К ж/б конструкциям | нет |

# РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ГРУНТА

Образец № 3

д. Райсеменовское

Объект: д. Райсеменовское

№ выработки: 3

Глубина отбора образца, м: 0,0 – 3,0

Тип грунта:

Отношение грунта и воды 1:5

Содержание компонентов на 100 г абсолютно сухого грунта

| Анионы | мг | мг-экв | % |  | Катионы | мг | мг-экв | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCO3 | 49,21 | 0,81 | 0,05 |  | Ca | 19,01 | 0,95 | 0,02 |
| Cl | 9,26 | 0,26 | 0,01 |  | Mg | 2,81 | 0,23 | 0,00 |
| SO4 | 28,44 | 0,59 | 0,03 |  | Fe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NO3 | 1,04 | 0,02 | 0,00 |  | Na+K | 11,50 | 0,50 | 0,01 |
| CO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сумма ионов, % | 0,12 |  | Средняя плотность катодн. тока, А/м2 (лаб) | 0,03 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухой остаток (по сумме ионов), % | 0,10 |  | Удельное эл. сопротивление, Ом*м (лаб) | 49,0 |
| Сухой остаток (выпариванием), % |  |  |  |  |
| Гумус, % | 0,01 |  |  |  |
| pH | 7,8 |  |  |  |

| Грунт по степени засоления |  | Наименование типа засоления |
| --- | --- | --- |
| ГОСТ 25100-95 | незасол. |  | СНИП 2.05.02-85 |  |
| СНИП 2.05.02-85 | незасол. |  |  |  |

Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-2005

|  | Свинец | Алюминий | Углеродистая сталь |
| --- | --- | --- | --- |
| Гумус | низкая |  |  |
| Нитрат-ион | высокая |  |  |
| Водородный показатель | средняя | средняя |  |
| Хлор-ион |  | высокая |  |
| Ион железа |  | низкая |  |
| Средняя плотность катодн. тока (лаб) |  |  | низкая |
| Удельное эл. сопротивление (лаб) |  |  | средняя |
| Наихудший показатель | высокая | высокая | средняя |

Степень агрессивности по СНиП 2.03.11-85

|  | W4 | W6 | W8 |
| --- | --- | --- | --- |
| К бетонам | Портландцемент | слабая | нет | нет |
|  | Шлакопорт-цемент | нет | нет | нет |
|  | Сульфатостойкие | нет | нет | нет |
| К ж/б конструкциям | нет |